- Rimano Top

Prezentarea produsului

- Rimano Top este o pulbere de ipsos de culoare albă în amestec cu diferiţi aditivi. Prin amestecarea cu apa, se formează o pastă omogenă cu priză îndelungată (timp de lucru îndelungat)şi lucrabilitate superioară.

- Rimano Top  este amblat în saci de 20 kg

- Produsul este livrat la palet, continând 54 saci / palet.

Utilizare

- Rimano Top este destinat finisajelor interioare cu aplicare în strat subţire de până la 1 mm grosime,  într-una sau mai multe mâini, pe tencuieli pe bază de ciment nisip sau ipsos, care pot prezenta grade foarte variate de absorbţie, obţinându-se foarte bune rezultate la aplicări pe suprafeţe foarte puternic absorbante, rezultând o suprafaţa albă,  perfect netedă şi cu aspect mătăsos şi uniform absorbantă.

- Rimano Top este recomandat şi în lucrările de renovări şi reparaţii ale finisajelor interioare.

Certificare

- Produsul este realizat în conformitate cu prevederile standardului SR EN 13279.

- Conformitatea produsului este evaluată prin controlul pe linia de producţie, cât şi prin teste specifice de laborator

- Sistemul de management al calităţii este certificat şi evaluat periodic de către organismul de certificare SGS România, având ca referinţă standardul SR EN ISO 9001:2008.

Avantaje

- Produs cu aderenţă ideală pe suprafeţele care prezintă grade variate de absorbţie, rezultate foarte bune la aplicarea pe suprafeţe foarte puternic absorbante

- Foarte uşor de prelucrat şi aplicat, omogenizare rapidă,  foarte versatil nu prezintă întoarceri în momentul aplicării.

- Se aplică atât la prima cât şi la a doua mână cu foarte bune rezultate

- Aderenţa superioară la stratul suport

- Suprafaţa rezultată este albă, fără fisuri, perfect netedă, cu aspect mătăsos şi absorbţie uniformă

- Aplicat corect, nu mai necesită  şlefuire

- Strat suport impecabil pentru vopsire

- Este un produs ecologic şi lipsit de toxicitate

Caracteristici tehnice

- Granulometria : 	0-150 µm

- Timp de lucru :		aprox. 110 min

- Timp de priza : 		110 - 130 min

- Necesar apa pentru amestec : 4 l  apă / 5 kg pulbere

- Consum specific:	aprox. 0,9 kg / mp / mm

- Reacţia la foc:		A1

Depozitare şi termen de valabilitate

- Produsul se va păstra pe paleti de lemn, în ambalajul original, sigilat, ferit de intemperii. In cazul utilizării parţiale, sacul se va închide cu grijă, în vederea utilizării ulterioare.

- Produsul are un termen de valabilitate de 9 luni de la data fabricaţiei şi expiră la data inscripţionată pe sac.

Recomandări

- In procesul de preparare, se vor utiliza unelte şi vase curate. Ipsosul sau impurităţile de pe scule scurtează timpul de priză al ipsosului proaspăt preparat

- Apa pentru preparare va fi curată.

- Uneltele se vor curăţa cu apă pe parcusul lucrării.

- Produsul nu va fi aplicat pe suprafeţe îngheţate sau care pot fi supuse îngheţului.

- In cazul în care lucrarea are loc în condiţii foarte uscate, sau de căldură excesivă, vânt curent etc., pe parcursul punerii în operă şi al uscării ulterioare, se va evita pierderea rapidă de apă. Camerele unde are loc lucrarea sau suprafeţele proaspăt lucrate vor fi protejate corespunzător.

Măsuri de protecţie a muncii

- Se va evita contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiţi cu multă apă şi contactaţi medicul)

- Se va evita contactul prelungit cu pielea

- Se vor evita ingestia şi inhalarea (se recomandă reducerea formării prafului la locul de muncă)

- Se va lucra cu echipament de protecţie adecvat : ochelari şi mască de praf.

Unelte

- Se vor utiliza unelte din oţel-inox curate: fierul de glet şi spaclul

- Curăţirea uneltelor se face cu apă imediat după folosire.

Condiţii de lucru

- Temperatura de lucru: între +5 0C  si +35 0C

- Umiditatea relativă: max. 85%

Pregătirea suprafeţelor de aplicare

- Suprafaţa  de  aplicare trebuie  să  fie uscată, fără praf, curată şi să nu prezinte pete de ulei.

Mod de preparare

- Utilizând un vas curat, se presară  aprox. 5 kg de Rimano Top  in 4 l de apă curată (niciodată invers ! ) după care se amestecă manual sau cu mixerul pentru omogenizare

- Amestecarea excesivă  cu mixerul poate modifica  timpul de priză

- Se va evita adăugarea de pudră în pasta preparată

- Pasta se poate subţia cu apă

Mod de lucru

- Timpul de lucru  este de aprox. 110 min.

- Se întinde cu fierul de glet

Aplicarea pe stratul suport

- Aplicarea se face manual cu fierul de glet din oţel inoxidabil, într-un strat sau în straturi succesive, până la obţinerea unor suprafeţe netede şi plane de culoare albă.

- Suprafaţa astfel rezultată se poate netezi cu fierul de glet nemainecesitând şlefuire, umezindu-se uşor cu pensula după intrarea produsului în priză.

- In vederea aplicării finisajului final se va aştepta ca suprafaţa gletuită sa fie complet uscată.